Montáž

| • Montážne pokyny pre obklad stien a stropov. |
| --- |
| 1. Príprava Latky hrúbky väčšej o 1 cm ako je izolačný materiál pripevníme k murivu, betónu alebo ľubovoľnej konštrukcii. Pre vyrovnanie nerovností použite vhodné podložky. Vzdialenosť medzi latkami je max. 50 cm. Po obvode dolnej a hornej časti dreveného roštu je potrebné urobiť v latkách odvetrávacie otvory na prúdenie vzduchu v dilatačnej medzere medzi izolačným materiálom a plastom. Pri vhodnom podklade je možná aplikácia obkladu priamo. 2. Osadenie Najskôr pripevnite po obvode všetky dokončovacie profily na latky a zasuňte profily do seba systémom pero drážka. Pri horizontálnom ukladaní ukladajte panely zhora nadol. Pripevňovanie uskutočníte nastreľovaním sponkami, klincami, alebo príchytkami na to určenými. V prípade farebného obkladu je nutné obklad prichytiť maximálne do 30 cm alebo použiť iba príchytky. Nechajte vždy minimálne 5 mm medzeru medzi lamelami obkladu a dokončovacími (spojovacími) profilmi. 3. Zatepľovací odvetrávací systém Na murivo, betón alebo ľubovoľnú konštrukciu pripevníte hmoždinkami nosné laty. Medzi ne vložte izolačnú hmotu (polystyrén, Nobasil, Orsil a pod.). potom inštalujte plastové obklady 4. Dokončovacie a spojovacie profily Dokončovacie a spojovacie profily významne zjednodušujú osadzovanie obkladov stien umožňujú riešenie všetkých detailov. Hotové dielo získa atraktívny vzhľad posledného detailu. POZOR - Obklad dobre tepelne izoluje! - nainštalovaný plastový profil vytvorí na obvodovom murive tepelný odpor rovnajúci sa odporu cca 5 cm tehlového muriva. - v spojení s dodatočným izolačným materiálom (polystyrén, Nobasil) hrúbky 2 cm vytvorí tepelný odpor rovnajúci sa odporu cca 0,7 m tehlového muriva. - v spojení s izolačným materiálom hrúbky 3 cm vytvorí tepelný odpor rovnajúci sa odporu 1 m tehlového muriva. Farby Obklady sa vyrábajú v 7. farebných odtieňoch. |  |